| EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL I.E.S. LA ROSALEDA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. Módulo: control de ejecución de obra civil Alumno/a: Jorge Sizgorich Orozco |
| --- |
| PAVIMENTACIONES |
| UNIDAD DE OBRA: ADOQUINADO DE HORMIGÓN |
| FICHA 1-02 | DESCRIPCIÓN: Pavimento discontinuo empleado en calzadas, aceras y zonas peatonales, formado por piezas de hormigón llamadas adoquines. Los adoquines son elementos prefabricados que se emplea con preferencia en calzadas de tráfico reducido. | IMAGEN: |
| DETALLE CONSTRUCTIVO: Adoquín Base de arena Base |  |
| PUESTA EN OBRA |
| Se extiende y se nivela una capa de arena que sirve de asiento a los adoquines. La colocación de los primeros adoquines requiere un cuidado especial, puesto que cualquier defecto se reflejará en las disposiciones de las sucesivas piezas. Se colocarán por medios manuales o mecánicos. Deberán ser colocados con cuidado, para no mover el adoquín contiguo hasta que no se hayan puesto tres o cuatro hileras. El orden de la colocación debe garantizar que los adoquines puedan ser colocados con facilidad, de forma que no se fuerce nunca la colocación de un adoquín entre los ya colocados. Los adoquines colocados se compactarán por medio de placas vibrantes. Las juntas se receban con arena. La arena sobrante es barrida con escobas, no por lavado con agua. La compactación se realiza en dos fases. En la primera fase, se compacta el adoquín en la capa de arena con las juntas medio rellenas. Se procede al sellado total de las juntas con arena y se realiza de nuevo el compactado. Si la distancia entre el adoquín y el borde de confinamiento es inferior a unos 4cm, los adoquines no deben ser cortados, el espacio se rellenará con mortero de cemento. El completo sellado de las juntas es indispensable. https://www.youtube.com/watch?v=BBtuRyZB3II |
| CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: |
| Cuando la arena sido seleccionada, debe tenerse cuidado tanto en el extendido como en el control de la humedad. Cuando la arena ha sido nivelada, no debe pisarse. No es necesario establecer juntas de dilatación. Las piezas deben quedar totalmente encajadas unas con otras. Durante el proceso de colocación se debe comprobar que el ancho de las juntas sea de 3mm a 1mm. Debe cuidarse el relleno de juntas entre piezas. Para realizar la compactación, la arena debe tener una humedad aproximada del 7%. En lugares con pendiente, es conveniente comenzar por el punto más bajo y continuar pendiente arriba. El espesor final de la capa de arena, una vez colocados los adoquines y vibrado del pavimento, debe estar comprendido entre 0,03m y 0,05m. Si el espesor de la capa de arena es insuficiente, se puede romper el adoquín, y si es excesivo, se pueden producir deformaciones. |
| CONTROL DE PUESTA EN OBRA: |
| No se admitirá ningún adoquín que presente defectos. No debe aceptarse pavimento que no esté superficialmente liso y con la rasante de proyecto. Inspección periódica a la obra para vigilar el proceso de colocación y terminación del pavimento. Una vez ejecutado un tramo suficiente, se procederá a la hidratación del mortero mediante sucesivos riegos que aseguren un fraguado completo y uniforme. A la hora de compactar los adoquines llevarán encima una suela de neopreno u otro material que amortigüe los impactos sobre esquinas salientes, que podrían desportillar los bordes de los adoquines. Completada la compactación, se comprobarán los niveles del adoquinado, rectificándose, caso de ser necesario, las piezas que hayan quedado fuera de rasante. Una vez retirados los sobrantes de arena es conveniente regar el pavimento para facilitar el apelmazamiento del árido. |